# ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 апреля 2015 г. N 27

О ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ К КОНТЕЙНЕРАМ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

В целях обеспечения единой технической политики в области обращения с коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами, в соответствии с протоколом заседания проблемного инженерного центра санитарной очистки, улично-дорожной сети, озеленения и ритуально-похоронного обслуживания населения от 24 апреля 2015 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рекомендовать организациям системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства использовать для сбора вторичных материальных ресурсов в жилищном фонде оцинкованные металлические и пластиковые контейнеры типа "евроконтейнер" емкостью 1,1 куб.м согласно прилагаемым Техническим требованиям к контейнерам для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов в жилищном фонде.

2. Управлению коммунального хозяйства и энергетики (Алейников Р.С.) обеспечить доведение указанных технических требований до сведения местных исполнительных и распорядительных органов и организаций системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

3. Государственному учреждению "Оператор вторичных материальных ресурсов" (Гринцевич Н.А.) руководствоваться указанными техническими требованиями при заключении договоров на финансирование приобретения техники и оборудования из средств, поступивших на текущий (расчетный) банковский счет государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" от производителей и поставщиков товаров и упаковки.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Шагуна А.В.

| Министр | А.А.Терехов |
| --- | --- |

# Приложение

к приказу Министерства

жилищно-коммунального хозяйства

Республики Беларусь

от 30.04.2015 N 27

Рекомендовано протоколом заседания проблемного инженерного центра санитарной очистки, улично-дорожной сети, озеленения и ритуально-похоронного обслуживания населения от 24.04.2015.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К КОНТЕЙНЕРАМ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

1. Металлический оцинкованный контейнер для раздельного сбора отходов в жилом фонде емкостью 1,1 куб.м типа "евроконтейнер".

Контейнер предназначен для круглогодичного сбора и хранения вторичных материальных ресурсов на открытых контейнерных площадках в жилом фонде в диапазоне температур атмосферного воздуха от -30 до +35 °C и выгрузки в мусоровоз с задней загрузкой.

| N п/п | Требования | Рекомендуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Новый, не бывший в эксплуатации евроконтейнер сварной конструкции из горячеоцинкованной стали (оцинкован методом полного погружения в ванну), со сферической крышкой с отверстиями для загрузки BMP и сферическим днищем для удобного опорожнения контейнера от собранных отходов, с ручками для перемещения и боковыми цапфами для выгрузки в мусоровоз с задней загрузкой с еврозахватом. Оборудован сливной горловиной с крышкой в днище корпуса. Контейнер должен обладать механической прочностью |
| 2 | Номинальный объем контейнера, л | 1100 (+/-5%) |
| 3 | Фиксатор для фиксации крышки контейнера | Фиксатор для фиксации крышки контейнера в трех положениях - открыта, полузакрыта, закрыта |
| 3.1 | Замок крышки контейнера | Ромбовидный (треугольный) замок. Имеет два положения: открыто - закрыто. В закрытом положении блокирует открытие крышки, загрузка мусора возможна только через отверстие в крышке |
| 4 | Ходовая часть | 4 (четыре) оцинкованных металлических колеса с возможностью поворота на 360°, со сплошными резиновыми шинами на металлическом оцинкованном диске и независимым друг от друга вращением. 2 (два) колеса оснащены стояночным тормозом (стопором колес). Головная часть ролика и кронштейн - из штампованной стали. Двойной шарикоподшипник в поворотном узле |
| 4.1 | Диаметр колеса, мм | 200 |
| 4.2 | Несущая способность колеса, кг | Не менее 200 |
| 5 | Корпус контейнера | Сплошной, оборудован сливной горловиной с крышкой в днище корпуса. Сварной (сварка сплошным швом). Для контейнера для сбора отходов пластмасс допускается исполнение решетчатой/сетчатой передней стенки |
| 5.1 | Материал корпуса | Штампованная листовая сталь с ребрами жесткости, с поверхностной обработкой горячим цинкованием с полным погружением корпуса в ванну |
| 5.2 | Толщина корпуса, мм | 1,25 - 1,5 |
| 5.3 | Средняя толщина покрытия корпуса цинком, мкм | Не менее 60 |
| 6 | Крышка контейнера | Сферическая (полукруглая) крышка с резиновым уплотнителем, обеспечивающим плотное закрытие крышки |
| 6.1 | Материал крышки | Штампованная листовая сталь с ребрами жесткости, с поверхностной обработкой горячим цинкованием с полным погружением крышки в ванну |
| 6.2 | Толщина крышки, мм | 1,25 - 1,5 |
| 6.3 | Средняя толщина покрытия крышки цинком, мкм | Не менее 60 |
| 6.4 | Механизм открывания крышки | Подпружиненная крышка (имеет 2 (две) натяжные пружины), открывается и закрывается вручную или механически (при осуществлении погрузки/разгрузки в мусоровоз) |
| 6.5 | Загрузочное отверстие для контейнеров для сбора отходов бумаги и картона | с прямоугольным отверстием (щелью) размером 600 x 100 мм для проталкивания отходов бумаги и картона, оборудованным защитой от проникновения в контейнер атмосферных осадков (дождя, снега) через отверстие |
| 6.6 | Загрузочное отверстие для контейнеров для сбора отходов стекла, стеклобоя | с двумя круглыми отверстиями диаметром 100 - 150 мм каждое для проталкивания стеклянных бутылок объемом до 1,0 литра, оборудованными резиновыми уплотнительными крышками |
| 6.7 | Загрузочное отверстие для контейнеров для сбора отходов пластика | с двумя круглыми отверстиями диаметром 100 - 150 мм каждое для проталкивания ПЭТ-бутылки объемом до 2,5 литра или одним круглым отверстием диаметром 100 - 150 мм для проталкивания ПЭТ-бутылки объемом до 2,5 литра и одним прямоугольным отверстием размером 200 x 400 мм для проталкивания легкой пластиковой упаковки, оборудованными резиновыми уплотнительными крышками |
| 7 | Грузоподъемность контейнера, кг | Не менее 400 |
| 8 | Собственная масса контейнера, кг | Не более 150 |
| 9 | Габаритные размеры контейнера |  |
| 9.1 | Длина, мм | 1350 - 1380 |
| 9.2 | Ширина, мм | 1000 - 1150 |
| 9.3 | Высота (с колесами), мм | 1400 - 1470 |
| 10 | Соответствие стандартам по типоразмерам | DIN 30 700, EN 840 или аналогичным стандартам |
| 11 | Окраска | Не окрашенный, естественный цвет цинкового покрытия |
| 12 | Маркировка | Надпись наносится на переднюю стенку под/над отверстием непосредственно на оцинкованный контейнер. Закрашивание области надписи между буквами/словами краской не допускается. Нанесение маркировки на прогрунтованную поверхность цинкового покрытия не допускается. В месте расположения надписи должны отсутствовать дефекты, сколы, восстановленные участки цинкового покрытия |
| 13 | Захват подъемником мусоровоза | За боковые цапфы, соответствующие стандарту DIN 30 700 или EN 840 или аналогичным стандартам |
| 14 | Гарантийный срок эксплуатации | Стандартная гарантия производителя, но не менее 12 месяцев |
| 15 | Срок службы контейнеров | Не менее 10 лет |
| 16 | Документы, подтверждающие качество предлагаемого товара | Копия действующего сертификата качества/соответствия (или иного сертификата/документа, подтверждающего качество товара) на предлагаемые контейнеры и/или копия действующего сертификата ISO 9001 или ISO 9002 (либо аналогичного национального сертификата) производителя контейнеров |
| 17 | Приемка контейнеров | Приемка контейнеров по количеству и качеству производится Покупателем после доставки товара. Осуществляется визуальная проверка целостности сварных швов, качества оцинковки, соответствия к требованиям поверхности основного металла и покрытия на внутренних и внешних поверхностях контейнеров. При обнаружении дефектов Поставщик незамедлительно примет меры по их устранению или по замене дефектных контейнеров за свой счет. Требования к поверхности основного металла: не допускаются закатанная окалина, заусеницы, поры, включения, сварочные шлаки, остатки формовочной массы, графита, смазки, металлической стружки, маркировочной краски. Сварные швы должны быть равномерными, плотными и сплошными по всей длине. Не допускаются поры, свищи, трещины, шлаковые включения, наплавные соединения сварных швов. Острые углы и кромки, за исключением технически обоснованных случаев, должны быть скруглены радиусом не менее 0,3 мм. Поверхности, подлежащие горячему цинкованию, должны быть очищены обезжириванием, последующим травлением или струйно-абразивной обработкой, затем отфлюсованы. Требования к покрытию: поверхность цинкового покрытия должна быть гладкой или шероховатой, покрытие должно быть сплошным. Цвет покрытия - от серебристо-блестящего до матово-темно-серого. На поверхности не должно быть трещин, забоин, вздутий. Допускаются крупинки гартцинка диаметром не более 2 мм. Допустимо восстановление непокрытых участков, если они не шире 2 см и составляют не более 2% общей площади оцинкованной поверхности. Непокрытые участки защищают слоем цинксодержащего лакокрасочного покрытия (минимальная толщина 90 мкм, массовая доля цинка в сухой пленке 80 - 85%) или газотермическим напылением цинка (минимальная толщина 120 мкм) |
| 18 | Эскиз контейнера (приводится для облегчения понимания требований спецификации) |  |
| 18.1 | Контейнер для сбора отходов бумаги и картона |  |
| 18.2 | Контейнер для сбора отходов стекла |  |
| 18.3 | Контейнер для сбора отходов пластика |  |

2. Пластиковый контейнер для раздельного сбора отходов в жилом фонде емкостью 1,0 - 1,1 куб.м типа "евроконтейнер".

Контейнер из пластика предназначен для круглогодичного сбора и хранения вторичных материальных ресурсов на открытых контейнерных площадках в жилом фонде в диапазоне температур атмосферного воздуха от -30 до +35 °C и выгрузки в мусоровоз с задней загрузкой.

| N п/п | Требования | Рекомендуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Новый, не бывший в эксплуатации евроконтейнер цельнолитой из первичного полиэтилена высокого или низкого давления без добавления вторичного полиэтилена, устойчивый к ультрафиолетовым лучам с прямоугольной или полукруглой крышкой. Контейнер должен обладать механической прочностью |
| 2 | Номинальный объем контейнера, л | 1000 - 1100 |
| 3 | Ходовая часть | 4 (четыре) оцинкованных металлических/пластиковых колеса с возможностью поворота на 360°, со сплошными резиновыми шинами на металлическом оцинкованном/пластиковом диске и независимым друг от друга вращением. 2 (два) колеса оснащены стояночным тормозом (стопором колес) |
| 3.1 | Диаметр колеса, мм | 200 |
| 3.2 | Несущая способность колеса, кг | Не менее 150 |
| 4 | Корпус контейнера | Сплошной, цельнолитой, состоит из днища и стенок, изготовлен из первичного полиэтилена высокого или низкого давления по технологии ротационного формования, литьевого прессования или аналогичных и имеет встроенные ручки в корпусе и крышке. Крепление ручек к корпусу с помощью винтовых соединений не допускается |
| 4.1 | Материал корпуса | Первичный полиэтилен высокого или низкого давления без добавления вторичного полиэтилена |
| 4.2 | Толщина корпуса, мм | Не менее 5,5 мм |
| 5 | Днище контейнера |  |
| 5.1 | Материал днища | Первичный полиэтилен высокого или низкого давления без добавления вторичного полиэтилена |

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

| 5.3 | Толщина дна, мм | Не менее 6,0 мм |
| --- | --- | --- |
| 6 | Крышка контейнера | Сферическая (полукруглая) либо плоская крышка конструкции, обеспечивающей плотное закрытие крышки, с отверстиями для опускания вторичных материальных ресурсов без открывания крышки и запорным механизмом |
| 6.1 | Материал крышки | Первичный полиэтилен низкого давления без добавления вторичного полиэтилена |
| 6.2 | Толщина крышки, мм | Не менее 5,3 мм |
| 7 | Грузоподъемность контейнера, кг | Не менее 400 |
| 8 | Собственная масса контейнера, кг | Не более 100 |
| 9 | Габаритные размеры контейнера |  |
| 9.1 | Длина, мм | 1350 - 1380 |
| 9.2 | Ширина, мм | 1000 - 1150 |
| 9.3 | Высота (с колесами), мм | 1350 - 1470 |
| 10 | Соответствие стандартам по типоразмерам | DIN 30 700, EN 840 или аналогичным стандартам |
| 11 | Цвет | Зеленый для макулатуры, синий для стекла, желтый для пластика. Цвет корпуса должен быть стойким к длительному воздействию солнечных лучей и существенно не изменяться в течение всего срока эксплуатации |
| 12 | Маркировка | Надпись контрастной краской либо иным способом наносится на переднюю стенку корпуса либо крышку |
| 13 | Захват подъемником мусоровоза | За боковые цапфы, соответствующие стандарту DIN 30 700 или EN 840 или аналогичным стандартам. Также контейнеры могут быть использованы в комбинации со всеми стандартными технологиями сбора и погрузки мусора, соответствующими нормам DIN и AFNOR |
| 14 | Гарантийный срок эксплуатации | Стандартная гарантия производителя, но не менее 12 месяцев |
| 15 | Срок службы контейнеров | Не менее 5 лет |
| 16 | Документы, подтверждающие качество предлагаемого товара | Копия действующего сертификата качества/соответствия (или иного сертификата/документа, подтверждающего качество товара) на предлагаемые контейнеры и/или копия действующего сертификата ISO 9001 или ISO 9002 (либо аналогичного национального сертификата) производителя контейнеров |
| 17 | Эскиз контейнера (приводится для облегчения понимания требований спецификации) |  |